КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ                            ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА»

(КГБ ПОУ «КМТ»)

Пособие для студентов, обучающихся по профессии

15.01.05 Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки (наплавки

Законы и явления физики в профессиональной деятельности сварщика

(в рамках информационного проекта «Физика в моей профессии»)

Преподаватели:

Шпак С.И.,

Непомнящая И.Ю.

Владивосток 2024

Введение

Для успешного овладения профессией сварщика необходимо не только практически овладеть процессом, а также понимать какие физические законы и явления лежат в основе процесса сварки. Сварка - это процесс соединения материалов путем плавления их поверхности и последующего охлаждения. Для достижения качественных результатов и безопасного выполнения сварочных работ, сварщику необходимо обладать различными навыками и знаниями. Одним из таких важных знаний является физика.

Физика является наукой, изучающей законы природы и процессы, происходящие в окружающем нас мире.

Физика играет важную роль в профессиональном образовании сварщиков. Сварка применяется практически во всех отраслях – в промышленности, строительстве, на транспорте, с ее применением создаются серийные и уникальные машины. Сварка внесла коренные изменения в конструкцию и технологию производства многих изделий. При изготовлении металлоконструкций, прокладке трубопроводов, установке технологического оборудования, на сварку приходится четвертая часть всех строительно-монтажных работ. Сварочная металлургия отличается от других металлургических процессов высокими температурами термического цикла и малым временем существования сварочной ванны в жидком состоянии, кроме того, специфичны процессы кристаллизации сварочной ванны.

Поэтому овладение профессией сварщика требует обширных знаний в области физики

Цель проекта: рассмотреть применение физических явлений и законов в процессах и устройствах, встречающихся в профессиональной деятельности сварщика.

Задача: Изучить:

- устройства и расходные материалы, применяемые при сварочных работах

- процесс сварки

- методы контроля сварочного шва.

План работы:

- Изучить устройства и расходные материалы, применяемые при сварочных работах, процесс сварки и методы контроля сварочного шва.

- Установить физические законы и явления, лежащие в основе хранения и принципа действия устройств для сварочных работ, сварочного процесса и методов контроля качества сварочного шва

- Систематизировать материал.

- Устройства для сварки

  - Электроды

При хранении электродов необходимо учитывать температуру и влажность воздуха.

При хранении в неправильных условиях электроды теряют свои свойства, в итоге шов получается с дефектами, на изделии образуются сварочные поры и трещины.

Если обмазка электрода содержит влагу, то при формировании сварочной дуги вода начинает кипеть, что приводит к:

- сильному разбрызгиванию расплава;

- ухудшению качества сварных швов;

- растрескиванию и порообразованию в шве и околошовном пространстве.

Контейнер для хранения электродов в периоды между использованием нужно хранить при температуре 17-27°C и относительной влажности до 60% или при температуре 27-37°C и относительной влажности до 50%.

Измерения в сварочном цехе показали, что при температуре 17°C влажность равнялась 55%, что соответствует требованиям. Измерения производились с помощью психрометра, влажность определялась по психрометрической таблице

Отсыревшие электроды можно просушить на батарее отопления или прокалить для восстановления рабочих характеристик.

Практическая работа «Приборы для измерения влажности»

Задание: Заполнить таблицу «Приборы для измерения влажности» и подготовить устный ответ.

| Название прибора | Устройство | Принцип действия | Применение |
| --- | --- | --- | --- |

# Приборы для измерения влажности

# Конденсационный гигрометр.

# Конденсационный гигрометр позволяет непосредственно определять точку росы. Простейший прибор этого типа представляет собой  металлическую коробку, передняя стенка 1 которой хорошо отполирована. Внутрь коробки наливают легко испаряющуюся жидкость -  эфир 2 – и вставляют термометр 3. Пропуская через коробку воздух с помощью резиновой груши 4, вызывают сильное испарение эфира и быстрое охлаждение коробки. По термометру замечают температуру, при которой появляются капельки росы на полированной поверхности стенки. Давление в области, прилегающей к стенке, можно считать постоянным, так как эта область сообщается с атмосферой и понижение давления за счет охлаждения компенсируется увеличением концентрации пара. Появление росы указывает, что водяной пар стал насыщенным.

Зная температуру воздуха и точку росы, можно найти парциальное давление водяного пара и относительную влажность с помощью таблицы зависимости давления насыщенного пара от температуры.

# Психрометр

Психрометр состоит из двух термометров. Резервуар одного из них остается сухим, и термометр показывает температуру воздуха. Резервуар другого окружен полоской ткани, конец которой опущен в воду. Вода испаряется и благодаря этому термометр охлаждается. Чем больше относительная влажность, тем менее интенсивно идет испарение и тем более высокую температуру показывает термометр, окруженный полоской влажной ткани. При относительной влажности, равной 100%, вода вообще испаряться не будет и показания обоих термометров будут одинаковы. По разности температур термометров с помощью психрометрический таблицы можно определять влажность воздуха. Психрометр позволяет определять влажность с большей точностью, чем гигрометр.

Практическая работа «Измерения влажности»

Задание: Используя психрометрическую таблицу определить искомые величины.

| Тема: Влажность воздуха. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Температура сухого термометра | Температура влажного термометра | Разность показаний термометров | Влажность |
| 1 | 250С | 210С | ? | ? |
| 2 | 240С | ? | 30С | ? |
| 3 | ? | 120С | 60С | ? |
| 4 | 150С | ? | ? | 71% |
| 5 | ? | ? | 50С | 49% |
| 6 | 200С | 170С | ? | ? |
| 7 | 210С | ? | 50С | ? |
| 8 | ? | 160С | 40С | ? |
| 9 | 170С | ? | ? | 55% |
| 10 | ? | ? | 30С | 72% |
| 11 | 230С | 160С | ? | ? |
| 12 | 220С | ? | 20С | ? |
| 13 | ? | 180С | 30С | ? |
| 14 | 130С | ? | ? | 49% |
| 15 | ? | ? | 10С | 85% |
| 16 | 160С | 120С | ? | ? |

Контрольные вопросы:

- Дать определение насыщенного пара.

- Дать определение точки росы.

- Какова оптимальная температура и влажность в сварочном цехе?

1.2 Электрододержатель

Основным рабочим инструментом электросварщика является электрододержатель, рукоятка которого покрыта электро – и теплоизоляционными материалами.

Современные устройства состоят из изолированной ручки, подвижного фиксирующего механизма, корпуса и гильзы, соединяющей сварочный кабель с держателем.

С одной стороны инструмента находится изолирующая рукоятка, с другой — подвижные части зажима с рифлеными прижимными плоскостями.

Путем нажатия на рычажный зажим происходит мгновенная замена электрода. Пространственное положение стержня регулируется с помощью специальных канавок на прижимных пластинах.

Пружинная конструкция надежно фиксирует расходник в выбранном положении.

Электропроводность повышается за счет нагревания. При сварке на постоянном токе источниками питания служат сварочные генераторы, на переменном токе – сварочные трансформаторы.

1.3Сварочный генератор

Практическая работа «Генератор»

Задание: Заполнить таблицу «Генератор» и подготовить устный ответ.

| Название прибора | Устройство | Принцип действия | Применение |
| --- | --- | --- | --- |

Сварочные генераторы – специальные генераторы постоянного тока, внешняя характеристика которых позволяет получать устойчивое горение дуги, что достигается изменением магнитного потока генератора в зависимости от сварочного тока.

В основе действия генератора лежит принцип, вытекающий из закона электромагнитной индукции. Если между полюсами постоянного магнита поместить замкнутый контур, то при вращении он будет пересекать магнитный поток. По закону электромагнитной индукции в момент пересечения индуцируется ЭДС. Электродвижущая сила возрастает по мере приближения проводника к полюсу магнита. Если к коллектору (два жёлтых полукольца на рисунке) подсоединить нагрузку R, то через образованную электрическую цепь потечёт ток.

1.4Сварочный трансформатор

Сварочные трансформаторы служат для выполнения электродуговой сварки и наплавки металла покрытыми электродами.

Главная функция трансформаторного аппарата — преобразование электричества, подаваемого из сети, до требуемых параметров.

Для возникновения электрической дуги между электродом и металлической конструкцией трансформатор снижает напряжение и повышает силу тока.

Практическая работа «Трансформатор»

Задание: Заполнить таблицу «Трансформатор» и подготовить устный ответ.

| Название прибора | Устройство | Принцип действия | Применение |
| --- | --- | --- | --- |

Трансформатор.

Трансформатор представляет собой выполненный из мягкого ферромагнетика сердечник замкнутой формы, на котором находятся две обмотки: первичная и вторичная. Концы первичной обмотки, называемые входом трансформатора, подключаются к сети питающего переменного тока. Концы вторичной обмотки, называемые выходом трансформатора, подключаются к потребителю. Для того, чтобы магнитное поле не рассеивалось в пространстве, катушки надевают на ферромагнитный сердечник (магнитопровод). Для уменьшения потерь на вихревые токи магнитопровод собирают из тонких листов электротехнической стали, изолированных друг от друга тонким слоем лака.

Работа трансформатора основана на явлении электромагнитной индукции. При подключении первичной обмотки трансформатора к сети переменного тока Напряжением U1 по обмотке протекает переменный ток i1, который создает в магнитопроводе переменный магнитный поток  Ф. Этот магнитный поток, пронизывая витки первичной и вторичной обмоток, индуцирует в них переменные индукционные поля с электродвижущими силами е1 и е2 .

При работе трансформатора его обмотки нагреваются протекающими по ним токами. Вследствие перемагничивания и возникновения вихревых токов нагревается и магнитопровод. В трансформаторах небольшой мощности отвод выделяющейся теплоты происходит через кожух. Такие трансформаторы называют сухими. В мощных трансформаторах применяют масляное охлаждение. Магнитопровод с обмотками помещают в бак, заполненный трансформаторным маслом. Масло не только отводит тепло, но и является хорошим диэлектриком.

Трансформатор простой, надежный и экономичный электрический аппарат, его КПД достигает 99%.

Вывод: В основе принципа действия и условий хранения устройств, используемых при сварочных работах, выявлены следующие физические законы и явления:

| Устройство | Физические законы и явления |
| --- | --- |
| Электроды | Хранение электродов при определенной влажности |
| Электрододержатель | Использование электро – и теплоизоляционных материалов. |
| Трансформатор | В основе принципа действия лежит явление электромагнитной индукции. |
| Генератор | В основе принципа действия лежит явление электромагнитной индукции. |

- Процесс сварки

Сваркой называется процесс получения неразъёмных соединений посредством установления межатомных связей между соединяемыми частями при их нагревании и расплавлении или пластическом деформировании.

Расплавленный дугой жидкий металл детали, электрода или присадочного прутка смешивается, образуя общую ванночку.

Дуговая сварка плавлением является своеобразным металлургическим процессом, протекающим в небольшом объеме сварочной ванны в течении 15с, после чего металл кристаллизуется.  При охлаждении металл затвердевает, и укрепляются его металлические связи.

2.1 Сила тока

Очень большое влияние на прочностные характеристики сварного соединения оказывают диаметр электрода и сила тока.

Для электрода диаметром 3-6 мм для расчета силы тока используется формула

I=(20+6d)d

где I - сила тока, а d – диаметр электрода.

Если диаметр электрода менее 3 мм, то используют формулу

I=30d

Для электрода диаметром 3 мм сила тока

I=20+6dd=20+6∙3∙3=114(А), что соответствует табличным данным.

Таблица для выбора сила тока по диаметру электрода и толщины металла.

2.2 Дуга

Длина дуги представляет собой расстояние от конца прутка электрода до металла основы. После возникновения дуги очень важным является поддержание ее правильной длины. Дуга должна быть короткой, длиной приблизительно 1,5-3,0 мм. По мере сгорания электрода он должен подаваться к месту сварки, чтобы поддерживалась правильная длина дуги. Самый простой способ убедиться в том, что дуга имеет правильную длину - просто прислушаться к ее звуку.

Длина дуги определяется по формуле

Lд=0,5(d+2)

Следовательно, при диаметре электрода 3 мм:

Lд=0,5d+2=0,53+2=2,5мм

Что соответствует короткой дуге.

2.3 Напряжение

Напряжение между плюсовым и минусовым электродом в момент до зажигания сварочной дуги — от 15 до 90 вольт.

Напряжение определяется по формуле:

U=a+bLд

a=10-12В

b – коэффициент, характеризующий падение напряжения на 1мм длины дуги Lд.

b=2,0-2,5Вмм

Следовательно, при длине дуги 2,5 мм:

U=a+bLд=10+2∙2,5=15В

Наиболее важным свойством для сварки являются тепловые свойства дуги. Температура сварочной дуги очень высокая — около 6000 °-8000°С и зависит от диаметра электрода, плотности тока, материала электродов и состава газовой среды.

На катоде она более низкая, чем на аноде, и максимального значения достигает в столбе дуги. При ручной сварке на постоянном токе разница температур на катоде и аноде используется для увеличения расплавления электрода или изделия.

Тепловые возможности сварочной дуги измеряются ее тепловой мощностью.

Полная тепловая мощность дуги Q –это количество теплоты, выделяемое дугой в единицу времени (в Дж/с).

Т.е. это эффективная тепловая мощность дуги + количество теплоты, расходуемое на теплоотвод в металле, излучение, нагрев капель при разбрызгивании.

Энергия мощных потоков заряженных частиц, бомбардирующих катод и анод, превращается в тепловую энергию электрической дуги. Суммарное количество теплоты Q (Дж), выделяемое дугой на катоде Qк, аноде Qа и столбе дуги Qc, определяется по формуле:

Q=IUдt=114∙15∙10=17100Дж

где I – сварочный ток, А;

Uд – напряжение дуги, В;

t – время горения дуги, с.

На рисунке показано строение и характеристики сварочной дуги:

lд – длина дуги; lк – катодной области;

lа – анодная область; lст – столб дуги

При сварке угольным электродом температура в катодной зоне достигает 3200 °С, в анодной – 3900 °С, а в столбе дуги среднее значение температуры составляет 6000 °С .

При питании дуги постоянным током (рис. 1) наибольшее количество теплоты выделяется в зоне анода (42...43 %). Это объясняется тем, что анод подвергается более мощной бомбардировке заряженными частицами, чем катод, а при столкновении частиц в столбе дуги выделяется меньшая доля общего количества теплоты.

При сварке металлическим электродом температура катодной зоны составляет около 2400 °С, а анодной зоны – 2600 °С.

Разная температура катодной и анодной зон, а также и разное количество теплоты, выделяющееся в этих зонах, используются при решении технологических задач.

При сварке деталей, требующих большого подвода теплоты для прогрева кромок, применяют прямую полярность, при которой анод (плюсовая клемма источника тока) подсоединяют к детали, а катод (минусовая клемма источника тока) – к электроду.

При сварке тонкостенных изделий, тонколистовых конструкций, а также сталей, не допускающих перегрева (нержавеющие, жаропрочные, высокоуглеродистые и др.), применяют сварку постоянным током обратной полярности. В этом случае катод подсоединяют к свариваемой детали, а анод – к электроду. При этом не только обеспечивается относительно меньший нагрев свариваемой детали, но и ускоряется процесс расплавления электродного материала за счет более высокой температуры анодной зоны и большего подвода теплоты.

При питании дуги переменным током различие температур катодной и анодной зон и распределение теплоты сглаживаются вследствие периодической смены катодного и анодного пятен с частотой, равной частоте тока. Практика показывает, что в среднем при ручной сварке только 60...70 % теплоты дуги используется на нагревание и плавление металла. Остальная часть теплоты рассеивается в окружающую среду через излучение и конвекцию.

Эффективная тепловая мощность дуги Qэ– это количество теплоты, используемое на нагрев и плавку свариваемого металла в единицу времени, называется (Дж).

Она равна полной тепловой мощности дуги, умноженной на эффективный коэффициент полезного действия  η нагрева металла дугой:

Qэ=IUη

Коэффициент ƞ зависит от способа сварки, материала электрода, состава электродного покрытия и других факторов.

- При ручной дуговой сварке электродом с тонким покрытием или угольным электродом ƞ  составляет 0,5...0,6,

- При качественных электродах – 0,7...0,85.

- При аргонодуговой сварке потери теплоты значительны и составляют 0,5...0,6. Наиболее полно используется теплота при сварке под флюсом (ƞ = 0,85...0,93).

Для характеристики теплового режима процесса сварки принято определять погонную энергию дуги, т.е. количество теплоты, вводимое в металл на единицу длины однопроходного шва, измеряемое в Дж/м.

Погонная энергия Qп равна отношению эффективной тепловой мощности Qэ к скорости сварки v  и имеет вид

Qn=IUv=Qnv

Потери теплоты при ручной дуговой сварке составляют примерно 25 %, из которых

20 % уходят в окружающую среду дуги через излучение и конвекцию паров и газов, а остальные 5 % – на угар и разбрызгивание свариваемого металла.

Потери теплоты при автоматической сварке под флюсом составляют только

17 %, из которых 16 % расходуются на плавление флюса, а на угар и разбрызгивание затрачивается около 1 % выделяемой дугой теплоты.

Вывод: В процессе сварки выявлены следующие физические явления

| Дуговой разряд | Самостоятельный газовый разряд, который характеризуется большой силой тока (десятки и сотни ампер) и малым напряжением между электродами (несколько десятков вольт). |
| --- | --- |
| Плавление | Фазовый переход, при котором твердое вещество превращается в жидкое состояние под воздействием повышения температуры. |
| Деформация | Изменения формы и размеров тела под воздействием внешних сил. |
| Кристаллизация | Процесс выстраивания атомов и молекул в жесткую кристаллическую решетку с хорошо определенной энергетически устойчивой структурой. |

Практическая работа «Электрические параметры сварочной дуги»

Задание: Используя формулы, вычислить силу тока и напряжение сварочной дуги.

| Тема: Напряжение и сила тока сварочной дуги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Диаметр электрода, мм | Длина дуги, мм | Сила тока, А | Напряжение, В | а | в | Тепловая мощность дуги, Дж | Интервал времени, с |
| 1 | 1,6 | ? | ? | ? | 10 | 2 | ? | 10 |
| 2 | 2 | ? | ? | ? | 11 | 2,1 | ? | 10 |
| 3 | 2,5 | ? | ? | ? | 12 | 2,2 | ? | 10 |
| 4 | 3 | ? | ? | ? | 10 | 2,3 | ? | 10 |
| 5 | 4 | ? | ? | ? | 11 | 2,4 | ? | 10 |
| 6 | 5 | ? | ? | ? | 12 | 2,5 | ? | 10 |
| 7 | 6 | ? | ? | ? | 10 | 2 | ? | 10 |
| 8 | 7 | ? | ? | ? | 11 | 2,1 | ? | 10 |
| 9 | 8 | ? | ? | ? | 12 | 2,2 | ? | 10 |

Контрольные вопросы:

- Какова должна быть длина дуги при сварке? Как определить оптимальную длину дуги при сварке

- От каких параметров зависит температура сварочной дуги

- Какой физической величиной определяются тепловые возможности сварочной дуги.

- Проверка качества сварного шва

Дефектоскопия – это способ проверки изделия на наличие дефектов.

Для проверки качества сварного шва используются следующие виды дефектоскопии:

  - Капиллярная дефектоскопия

На явлении капиллярности основан один из способов проверки качества сварного шва (мел, керосин). Керосин поднимается по трещинам, как по капиллярам, образуя на обратной  стороне, промазанной  меловым раствором, жирные пятна.

  - Люминесцентная дефектоскопия

Основан на свечении некоторых веществ при действии на них ультрафиолетовых лучей. Люминесцентный метод контроля применим для обнаружения поверхностных дефектов, главным образом мельчайших трещин.

Перед контролем исследуемый участок шва очищают от загрязнений, затем на очищенные места наносят жидкий раствор, содержащий люминофор. Таких веществ— люминофоров—известно несколько. Например, раствор дефектоля в бензине светится ярким желто-зеленым светом при освещении его ультрафиолетовыми лучами. После 10— 15 мин выдержки раствор смывают и изделие сушат в струе теплого воздуха. Подвергая изделие ультрафиолетовому облучению в затемненном помещении, по свечению раствора, оставшегося в трещинах, обнаруживают дефектные места.

  - Ультразвуковая дефектоскопия

Этот метод основан на способности ультразвуковых волн отражаться от границы раздела двух сред, обладающих разными акустическими свойствами. При помощи ультразвука можно обнаружить трещины, раковины, расслоения в листах, непровары, шлаковые включения, поры.

Ультразвук представляет собой упругие колебания материальной среды с частотой колебания выше 20 кГц, т. е. выше верхней границы слухового восприятия. Существует несколько способов получения ультразвуковых колебаний. Наиболее распространенным является способ, основанный на пьезоэлектрическом эффекте некоторых кристаллов (кварца, сегнетовой соли) или искусственных материалов (титаната бария). Этот эффект заключается в том, что если противоположные грани пластинки, вырезанной из кристалла, например, кварца, заряжать разноименными зарядами электричества, то она будет деформироваться в такт изменения знаков зарядов. Изменяя знаки электрических зарядов с частотой выше 20 тыс. колебаний в секунду, получают механические колебания пьезоэлектрической пластинки той же частоты, передающейся в виде ультразвука.

Работа ультразвуковых дефектоскопов — приборов для выявления дефектов в изделиях, в том числе и в сварных швах — основана на пьезоэлектрическом эффекте. Для проверки качества сварного шва дефектоскоп подключают к сети переменного тока. Рядом со сварным швом устанавливают пьезоэлектрический щуп с пластинкой из титаната бария. Автоматического изменения знаков зарядов на поверхности пластинки достигают при помощи лампового генератора. Если от этого генератора сообщить пластинке импульс электрических колебаний, то пластинка пошлет в шов короткий ультразвуковой импульс такой же частоты. Первоначальный электрический импульс после его усиления в усилителе будет зарегистрирован на экране катодной трубки в виде пика светящегося луча. Попав в бездефектный шов, пучок ультразвука достигает противоположной стороны сварного соединения и, отразившись от него, снова попадает на пластинку. К этому моменту пластинка уже прекратит испускать ультразвук из-за кратковременности электрического импульса. Вместо источника ультразвуковых колебаний она становится их приемником. Ультразвуковые колебания, отразившиеся от дна изделия и попавшие на пластинку, преобразуются в механические, а затем и в электрические колебания. Последние после усиления попадают на катодную трубку осциллографа. На его экране появится донный сигнал в виде пика.

Если же в шве имеется какой-либо дефект, например, трещина, то часть пучка ультразвука отразится от нее, а другая часть отразится от противоположной стороны сварного соединения. В этом случае на экране будут видны уже три пика. По среднему пику устанавливают, что в шве залегает какой-то дефект. Расстояние между пиками позволяет определить, на какой глубине находится дефект.

  - Магнитная дефектоскопия

Основаны на принципе использования магнитного рассеяния, возникающего над дефектом при намагничивании контролируемого изделия. Если сварной шов не имеет дефектов, то магнитные силовые линии по сечению шва распределяются равномерно. При наличии дефекта в шве вследствие меньшей магнитной проницаемости дефекта магнитный силовой поток будет огибать дефект, создавая магнитные потоки рассеяния.

В зависимости от способа фиксирования потоков рассеяния существуют метод магнитного порошка и индукционный метод. В первом случае неравномерность поля определяют по местам скопления ферромагнитного порошка, нанесенного на поверхность изделия. Во втором случае потоки рассеяния улавливают индукционной катушкой. Изделие намагничивают электромагнитом, соленоидом или пропусканием тока непосредственно через сварное соединение.

При выборе метода намагничивания нужно учитывать, что выявление дефектов магнитным методом возможно только в случае, когда они расположены перпендикулярно к направлению магнитного потока.

Существуют два способа контроля магнитным порошком — сухой и мокрый. При сухом способе порошок окиси железа равномерно наносят на поверхность изделия, применяя ручное сито или пульверизатор. Во многих случаях в качестве порошка используют железную окалину, которую предварительно измельчают в шаровой мельнице и просеивают через тонкое сито. В момент пропускания электрического тока изделие слегка обстукивают, что обеспечивает подвижность частиц порошка, распределяющихся в наведенном магнитном поле. Излишек порошка сдувают с детали слабой воздушной струей. При мокром способе применяют, так называемую, магнитную суспензию—смесь какой-либо жидкости (керосин, трансформаторное масло) с магнитным порошком, мельчайшие частицы которого равномерно распределены по ее объему. Операцию контроля начинают с того, что контролируемый участок сварного соединения поливают или опрыскивают суспензией. Дефекты обнаруживают по скоплениям магнитного порошка. Один и тот же участок проверяют дважды. После проверки качества всех сварных швов изделие размагничивают.

Метод магнитного порошка пригоден для контроля только в ферромагнитных материалах. Этим методом можно обнаружить все поверхностные трещины и те внутренние трещины и непровары, которые залегают на глубине до 6 мм. Для контроля сварных соединений применяют магнитные дефектоскопы, выпускаемые промышленностью, например, переносный магнитный дефектоскоп типа 77ПМД-ЗМ.

При индукционном методе в контролируемом изделии наводят переменный магнитный поток при помощи электромагнита, подключенного к сети переменного тока. Если в шве есть дефект, магнитные силовые линии поведут себя точно так же, как и при контроле методом магнитного порошка. Рассеянные магнитные поля над дефектом обнаруживают при помощи искателя. Индукционный ток усиливается ламповым усилителем, с которым соединена катушка искателя. Усиленные электрические сигналы попадают на телефон, в котором слышатся резко усиленные звуки. Одновременно с этим загорается сигнальная лампа.

Разновидностью магнитной дефектоскопии является магнитографический способ контроля, при котором поля рассеяния фиксируются на ферромагнитной ленте.

Таким образом мы видим, что в основе магнитного метода контроля лежит явление электромагнитной индукции.

Магнитные методы контроля часто применяют для составления предварительного заключения о качестве сварного соединения. Окончательное установление качества производится по снимку, полученному просвечиванием рентгеновскими или гамма-лучами.

  - Рентгеновская дефектоскопия

Рентгеновские лучи являются электромагнитными волнами. Они обладают следующими свойствами: способностью проникать сквозь непрозрачные тела; действуют на фотографическую пленку, как и световые; под действием этих лучей некоторые вещества, например, сернистый цинк, светятся (люминесцируют); вызывают ионизацию газов, в том числе и воздуха, и делают его электропроводным; в больших дозах вызывают вредное физиологическое действие на живой организм, разрушая его ткани.

Источник излучения (рентгеновскую трубку) помещают на определенном расстоянии от шва, так, чтобы лучи были направлены перпендикулярно к его оси. С противоположной стороны крепят светонепроницаемую кассету, которая должна плотно и равномерно прилегать к просвечиваемому участку изделия. В кассете расположены рентгеновская пленка и два усиливающих экрана. При просвечивании пленку выдерживают под лучами определенное время, называемое экспозицией. Экспозиция зависит от толщины просвечиваемого металла, фокусного расстояния, интенсивности излучения и чувствительности пленки. Усиливающие экраны служат для сокращения экспозиции. После просвечивания пленку вынимают из кассеты и проявляют. Затем негатив промывают и фиксируют для получения стойкого фотографического изображения. Полученное на негативе изображение участка шва будет неодинаковым по степени потемнения отдельных мест. Лучи, попавшие на пленку, через дефект поглотятся в меньшей степени по сравнению с лучами, прошедшими через плотный металл, и окажут более сильное засвечивающее действие на определенный участок светочувствительного слоя пленки.

При просвечивании рядом со швом (параллельно ему), со стороны источника излучения, устанавливают дефектометр, который служит для определения глубины залегания и величины обнаруженного дефекта. Дефектометр—это пластинка, изготовленная из того же материала, что и просвечиваемый металл. Толщина пластинки должна быть равна выпуклости шва. На дефектометре имеются канавки различной глубины. При одинаковой интенсивности потемнения пленки под одной из канавок с потемнением дефекта, при известной глубине канавки, определяют величину дефекта (по высоте). Кроме пластинчатых дефектометров применяют проволочные эталоны чувствительности. Качество просвеченного сварного шва определяют сравнением пленки с эталонными снимками, установленными для определенного изделия или группы изделий. Просвечиванием можно обнаружить большинство внутренних дефектов: непровары, поры, включения, крупные трещины.

  - Радиационный метод контроля

Гамма-лучи, так же, как и рентгеновские, представляют собой электромагнитные волны. Получение гамма-лучей связано со свойствами некоторых элементов (уран, радий, торий) самопроизвольно испускать лучи. Это явление называется радиоактивностью.

Из-за вредного действия гамма-лучей на организм человека радиоактивные изотопы хранят в специальных контейнерах.

Техника просвечивания сварных соединений гамма-лучами подобна технике рентгеновского просвечивания.

По сравнению с рентгеновским контролем просвечивание гамма-лучами имеет следующие преимущества: радиоактивный препарат можно установить в такие места конструкции, где не поместится громоздкая рентгеновская установка; гамма-лучами возможно одновременно контролировать несколько деталей, а также кольцевые швы изделий; контейнер с ампулой удобен в полевых условиях благодаря легкости его транспортирования; затраты на гамма-просвечивание меньше, чем при просвечивании рентгеновскими лучами.

Вывод: В основе способов проверки качества сварного шва лежат следующие физические явления

| Способ проверки качества сварного шва | Физические явления |
| --- | --- |
| Капиллярная дефектоскопия | Капиллярные явления |
| Люминесцентная дефектоскопия | Флюоресценция. Ультрафиолетовое излучение |
| Магнитная дефектоскопия | Явление электромагнитной индукции |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Пьезоэлектрический эффект. Свойства ультразвука. |
| Рентгеновская дефектоскопия | Рентгеновское излучение |
| Радиационный метод контроля | Гамма - излучение |

Заключение:

В ходе данной работы рассмотрены устройства и расходные материалы, применяемые при сварочных работах, процесс сварки и методы контроля сварочного шва и установлены физические законы и явления, лежащие в основе хранения и принципа действия устройств для сварочных работ, сварочного процесса и методов контроля качества сварочного шва.

В основе принципа действия и условий хранения устройств, используемых при сварочных работах, выявлены следующие физические законы и явления:

| Устройство | Физические законы и явления |
| --- | --- |
| Электроды | Хранение электродов при определенной влажности |
| Электрододержатель | Использование электро – и теплоизоляционных материалов. |
| Трансформатор | В основе принципа действия лежит явление электромагнитной индукции. |
| Генератор | В основе принципа действия лежит явление электромагнитной индукции. |

В процессе сварки выявлены следующие физические явления

| Дуговой разряд | Самостоятельный газовый разряд, который характеризуется большой силой тока (десятки и сотни ампер) и малым напряжением между электродами (несколько десятков вольт). |
| --- | --- |
| Плавление | Фазовый переход, при котором твердое вещество превращается в жидкое состояние под воздействием повышения температуры. |
| Деформация | Изменения формы и размеров тела под воздействием внешних сил. |
| Кристаллизация | Процесс выстраивания атомов и молекул в жесткую кристаллическую решетку с хорошо определенной энергетически устойчивой структурой. |

В основе способов проверки качества сварного шва лежат следующие физические явления

| Способ проверки качества сварного шва | Физические явления |
| --- | --- |
| Капиллярная дефектоскопия | Капиллярные явления |
| Люминесцентная дефектоскопия | Флюоресценция. Ультрафиолетовое излучение |
| Магнитная дефектоскопия | Явление электромагнитной индукции |
| Ультразвуковая дефектоскопия | Пьезоэлектрический эффект. Свойства ультразвука. |
| Рентгеновская дефектоскопия | Рентгеновское излучение |
| Радиационный метод контроля | Гамма - излучение |

Таким образом наглядно доказано, что в сварке знание физики имеет большое значение, поскольку она объясняет физические явления, происходящие во время сварки. Понимание этих явлений позволяет сварщику принимать правильные решения и выполнить свою работу на высоком уровне.

Используемые интернет ресурсы:

Хранение электродов и восстановление покрытия (vt-metall.ru)

Электрододержатели – виды сварочных держателей, технические характеристики, требования и ГОСТ к держакам (centermetiz.ru)

Практическая работа №6 по МДК.01.01. Изучение и определение тепловой мощности и кпд дуги (infourok.ru)

Генератор постоянного тока: устройство, принцип работы, классификация (asutpp.ru)

Сварочные трансформаторы – устройство, принцип работы, виды и классификация (centermetiz.ru)

16.4. Контроль технологического процесса (studfile.net)

Магнитные методы контроля сварных швов. Магнитная дефектоскопия сварки (taina-svarki.ru)